2026 г.

Техническое задание на полумаски фильтрующие UNIX Air: 111, 111V, 112, 112V

ГОСТ 12.4.294 -2015, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-828-05795731-2017

Назначение: полумаска фильтрующая для защиты от вредных аэрозолей, различных видов пыли (минеральной, металлической,  животной, растительной, пыли синтетических моющих средств и т.д.), находящихся в воздухе рабочей зоны.

Состав, описание: Полумаска формованная, трехслойная, конструкция, устойчивая к смятию. Широкая полоса обтюрации. Валик по полосе обтюрации из материала внутреннего слоя создает плотное прилегание полумаски к лицу пользователя. Эластичное оголовье с четырьмя точками крепления. Возможны варианты крепления тесьмы: тесьма на металлической скобе; тесьма, приваренная к корпусу полумаски. При наличии клапана – клапан конструктивно защищен от попадания грязи и механических повреждений. Компоненты полумаски (материалы и швы) не имеют выступов, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.

Модификации:

UNIX Air 111 FFP1 RD - низкой эффективности (FFP1), без клапана

UNIX Air 111V FFP1 RD - низкой эффективности (FFP1), с клапаном (V)

UNIX Air 112 FFP2 RD - средней эффективности (FFP2), без клапана

UNIX Air 112V FFP2 RD - средней эффективности (FFP2), с клапаном (V)

Длительность использования: R – многоразового использования

Устойчивость к запылению: D

Класс защиты: FFP1, FFP2

UNIX Air 111 FFP1 RD, UNIX Air 111V FFP1 RD – до 4 ПДК

UNIX Air 112 FFP2 RD, UNIX Air 112V FFP2 RD – до 12 ПДК

Ограничение площади поля зрения. По требованиям ТР ТС 019/2011 – не более 30%.

Не более 18,8%

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, в %. По ТР ТС 019/2011 – не более 1%:

UNIX Air 111 FFP1 RD – 0,77

UNIX Air 111V FFP1 RD – 0,52

UNIX Air 112 FFP2 RD – 0,79

UNIX Air 112V FFP2 RD – 0,56

Устойчивость к воспламенению: не поддерживает горение.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -10°С  до + 40°С. Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015.

Размер маски: универсальный.

Гарантийный срок хранения: 6 лет